产品应用特点：广泛用于汽车篷盖布、火车盖布、轮船盖布、露天货场盖布、工农业领域等；使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、物流公司、矿石厂、车队、铁路、海运、养猪场等等。“中瑞”牌产品以其质量好、规格全、耐磨、耐用的优势，立足广东覆盖全国各地以及进出口。



产品优势



有机硅布货运篷布：有机硅布不但耐磨，而且还柔软、够轻，这一特质，能使用户免去了在使用中过重翻不动、使用困难的难题，有机硅布透气好、不粘尘，还能够防水，选用有机硅布订做的货运篷布会是耐磨、防水集于一身的货运篷布。



客户常见的问题：

1.你们是否有8米宽的帆布？（8是指的自然数）

答：我们整卷帆布的宽幅是：0.9米/1.45米

户外防晒篷布有机硅篷布特点

防尘篷布厚度指数：0.8mm

基数：4*4

克重：450g/平方米

有机硅布使用寿命可使用八到十几年

防腐蚀  防水  耐风化  安全更环保

有机硅帆布产品介绍：（详细内容介绍）：

1.厚度：0.8mm

2.克重：450克/平方米

3.颜色：军黄色

4.常用规格：0.9m，15m（其它宽幅加工定做）

5.产品特点：防水 ，耐磨，防晒，耐老化，防尘，透气。

有机硅布特点：

1、使用寿命长、透气、柔软、防尘、防水、环保无毒、拉力强、抗老化

2、有机硅布使用寿命长，比其他帆布使用寿命更长，这是他***主要的特征

3、有机硅布环保，无毒

4、柔软性好，用的时间再长也很柔软，容易折叠，使用方便，抗老化

帆布广泛用于货场、港口、码头、汽车遮盖产品等。可按客户要求加工生产不同规格尺寸的防水防雨篷布,规格如:10米*10米,8米*8米,10米*15米,20米*50米等.帆布询价，帆布规格可直接咨询

军绿防水有机硅帆布具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能和具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；防水有机硅帆布加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。

产品用途：1.可用汽车、火车、轮船的货运蓬布2.可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用。3.可用于工地，工厂搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用．

厂家电话： 15713389696   微信同号：15713389696