| 折弯机模具规格（mm） | 长度(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 材料 | 平行度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上模550×150×26 | 550 | 150 | 26 | 42CrMo | ±0.03 |
| 上模835×150×26 | 835 | 150 | 26 | 42CrMo | ±0.03 |
| 上模2000×150×26 | 2000 | 150 | 26 | 42CrMo | ±0.03 |
| 上模835×78×28 | 835 | 78 | 28 | 42CrMo | ±0.03 |
| 上模835×86×18 | 835 | 86 | 18 | 42CrMo | ±0.03 |
| 上模2500×120×26 | 2500 | 120 | 26 | 42CrMo | ±0.03 |
| 上模3200×150×26 | 3200 | 150 | 26 | 42CrMo | ±0.03 |
| 上模4000×150×26 | 4000 | 150 | 26 | 42CrMo | ±0.03 |
| 上模1000×150×32 | 1000 | 150 | 32 | 42CrMo | ±0.03 |
| 上模1800×150×26 | 1800 | 150 | 26 | 42CrMo | ±0.03 |
| 下模835×60×60 | 835 | 60 | 60 | 42CrMo | ±0.03 |
| 下模2500×65×65 | 2500 | 65 | 65 | 42CrMo | ±0.03 |
| 下模2500×75×75 | 2500 | 75 | 75 | 42CrMo | ±0.03 |
| 下模3200×80×80 | 3200 | 80 | 80 | 42CrMo | ±0.03 |
| 下模3200×85×85 | 3200 | 85 | 85 | 42CrMo | ±0.03 |
| 下模3200×95×95 | 3200 | 95 | 95 | 42CrMo | ±0.03 |
| 下模4000×85×85 | 4000 | 85 | 85 | 42CrMo | ±0.03 |
| 下模4000×90×90 | 4000 | 90 | 90 | 42CrMo | ±0.03 |
| 下模4000×110×110 | 4000 | 110 | 110 | 42CrMo | ±0.03 |
| 下模4000×130×130 | 4000 | 130 | 130 | 42CrMo | ±0.03 |
| 下模5000×150×150 | 5000 | 150 | 150 | 42CrMo | ±0.03 |
| 下模6000×180×180 | 6000 | 180 | 180 | 42CrMo | ±0.03 |