| 品名：特殊钢堆焊焊条 牌号：LKE-299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异种钢结合、刃口打底焊条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊材成份： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Mn |  | Si | Cr |  | Ni |  | 特殊元素 |  |
| 机械性能： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗拉强度 N/m㎡ |  |  |  |  | 延伸率％ |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  | 29％ |  |  |  |  |
| 电流范围： AC / DC+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直径及长度mm |  | 2.5 mm |  | 3.2 mm |  |  | 4.0 mm |  | 5.0 mm |
| 电流范围（Amp） |  | 60-80 |  | 80-120 |  |  | 110-140 |  | 130-160 |
| 操作工艺： 1、焊条使用前需150-250℃烘干30-60分钟。 2、焊接前，清除母材表面的油污、裂纹以及气孔、夹渣等焊接缺陷。 3、一般用于异种钢的结合，刃口的打底衬焊，焊接性能优良。 4、尽可能使用较低电流焊接，采用短弧焊接，以降低母材的稀释率，每道焊道长不超过80mm，焊条的摆动幅度不超过焊条直径的2倍。 5、焊后敲击，释放焊接应力。 6、此焊条堆焊不超过三层，由于拉力强度大，堆焊三层以上容易产生裂纹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品名：铸铁堆焊焊条 牌号：LKE-45 /SUPER-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铸铁型面堆焊焊条（金属间磨耗用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊材成份： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Mn |  |  | Si |  | Cr |  | Mo |  |  | Ni |  | 特殊元素 |
| 机械性能： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRC |  |  |  |  | HS |  |  |  |  | HV |  |  |  |
| 42-45 |  |  |  |  | 56-60 |  |  |  |  | 420-450 |  |  |  |
| 电流范围： AC / DC+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直径及长度mm |  |  | 2.5 mm |  |  | 3.2 mm |  |  | 4.0 mm |  |  | 5.0 mm |  |
| 电流范围（Amp） |  |  | 60-80 |  |  | 80-120 |  |  | 110-140 |  |  | 130-160 |  |
| 操作工艺： 1、焊条使用前需200-350℃烘干30-60分钟。 2、焊接前，清除母材表面的油污、裂纹以及气孔、夹渣等焊接缺陷。 3、母材一般不用预热，焊接淬火后的合金铸铁和高强度铸铁时需要200-300℃预热，为防止气孔，应避免在有风的地方焊接。 4、尽可能使用较低电流焊接，采用短弧焊接，以降低母材的稀释率，每道焊道长不超过80mm，焊条的摆动幅度不超过焊条直径的1.5倍。 5、大面积堆焊时，应使用分段焊接、多层多道焊的焊接方法。 5、焊后敲击，释放焊接应力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名：工具钢焊条 牌号：LKE-7 / SUPER-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷冲压模具刃口修补焊接用。（金属间磨耗用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊材成份： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  | Mn |  |  | Mo |  | Cr |  |  | Si |  |  | 特殊元素 |
| 机械性能： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HRC |  |  |  |  | HS |  |  |  |  | HV |  |  |  |
| 55-60 |  |  |  |  | 74-84 |  |  |  |  | 600-700 |  |  |  |
| 电流范围： AC / DC- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直径及长度mm |  |  | 2.5 mm |  |  | 3.2 mm |  |  | 4.0 mm |  |  | 5.0 mm |  |
| 电流范围（Amp） |  |  | 60-80 |  |  | 80-120 |  |  | 110-140 |  |  | 130-160 |  |
| 操作工艺： 1、焊条使用前需200-350℃烘干30-60分钟。 2、焊接前，清除母材表面的油污、裂纹以及气孔、夹渣等焊接缺陷。 3、焊接前母材不用预热。可以直接在母材上施焊，四层以上的堆焊，需用LKE-299打底，LKE-7盖面。 4、尽可能使用较低电流焊接，采用短弧焊接，以降低母材的稀释率，每道焊道长不超过50mm，焊条的摆动幅度不超过焊条直径的1.5倍。 5、焊后敲击，释放焊接应力。焊后母材缓冷或进行后热处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |