SYFVZ75-2-1同轴电缆使用在高频数字传输设备，交换机设备、有限、无限接入网和移动通信信号的传输，也可用在无线电，广播等电子装置中传输信号。电缆结构导体镀锡丝，绝缘皮泡皮组合形式，铝箔屏蔽，编织屏蔽由镀锡丝编织，地线芯镀锡丝，小护套采用低烟无卤或环保阻燃PVC8根线芯合成后在总屏蔽编织镀锡丝，外护套低烟无卤或环保阻燃PVC

微微同轴电缆电缆结构及用途说明

微微型同轴电缆系列，导体由镀锡线组成，绝缘采用氟塑料和发泡聚乙烯组合形式，护套采用低烟无卤材料或阻燃PVC材料。该电缆具有结构尺寸精小，耐高温，高阻燃，无毒及衰减低的特点，可使用在高频数字传输设备，交换机设备，有线、无线接入网和移动通讯的信号传输，也可用于无线电，广播等电子装置中传输射频信号。微型同轴电缆系列，导体由镀锡铜线组成，绝缘采用氟塑料和聚乙烯组合形式，该电缆具有结构尺寸精小耐高温，阻燃及衰减低、传输频率高、电气性能稳定的特点。可用于数字传输设备，交换机设备，有线、无线接入网和移动通讯的信号传输。

微微同轴电缆适用于高频数字传输设备、交换机设备、有限无限接入网和移动通信信号传输，也可用于无线电、广播电子等射频信号。

SYFE微微同轴电缆结构：

| 规格 | 导体直径 | 绝缘 标称 厚度 | 绝缘 最薄 点 | 绝缘 外径 | 外导体编织 密度 | 护套标称 厚度 | 护套 最薄点 | 电缆外径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYFE 75-2-1 | 0.247~0.257 | 0.50 | 0.45 | 1.26±0.05 | ≥90% | 0.18 | 0.14 | 2.0±0.1 |
| SYFE 75-2-1X8 | 0.247~0.257 | 0.50 | 0.45 | 1.26±0.05 | ≥90% | 0.5 | 0.40 | ≤8.0 |
| SYFE 75-2-1X10 | 0.247~0.257 | 0.50 | 0.45 | 1.26±0.05 | ≥90% | 0.6 | 0.48 | ≤9.1 |
| SYFE 75-2-1X12 | 0.247~0.257 | 0.50 | 0.45 | 1.26±0.05 | ≥90% | 0.6 | 0.48 | ≤10.0 |
| SYFE 75-2-1X16 | 0.247~0.257 | 0.50 | 0.45 | 1.26±0.05 | ≥90% | 0.6 | 0.48 | ≤11.0 |

SYFVZ微型同轴电缆结构：                                             mm

| 型号 | 导体直径 | 绝缘外径 | 编织外径 | 护套外径 | 成缆外径 | 屏蔽直径 | 电缆外径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYFVZ 75-1-1×8 | 0.252 | 1.18 | 1.5 | 2.2 | 7.2 |  | 8.9±0.2 |
| SYFVZP 75-1-1×4 | 0.252 | 1.18 | 1.5 | 2.2 | 5.3 | 5.7 | 7.3±0.2 |
| SYFVZP 75-1-1×8 | 0.252 | 1.18 | 1.5 | 2.2 | 7.2 | 7.8 | 9.4±0.2 |
| SYFVZP 75-1-1×16 | 0.252 | 1.18 | 1.5 | 2.2 | 10.5 | 11.0 | 12.7±0.2 |
| SYFVZP 75-1-1×32 | 0.252 | 1.18 | 1.5 | 2.2 | 14.4 | 15.0 | 17.4±0.3 |

SYV-75-2-1*16射频电缆采用聚乙烯绝缘，护套使用环保（ROSH）PVC材料。该电缆尺寸小无毒及衰减低等特点，在布线过程中减少了桥架的数量，使用在华为交换机设备、中兴交换机设备、有线、无限接入网和移动通信的2兆信号传输。铜丝使用无氧环保江铜，屏蔽密度90%护套使用环保PVC材料。该电缆尺寸小无毒及衰减低等特点，使用在高频传输设备，交换机设备、有线、无限接入网和移动通信的信号传输。

电缆结构

| 规格 | 导体直径 | 绝缘外径 | 内护套直径 | 成品外径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYV-75-2-1*16 | 0.33±0.01 | 1.92±0.05 | 3.4±0.1 | 18±0.4 |

产品型号

SYV-75-2-1*8 SYV-75-2-2*8  SYV-75-2-1*4  SYV-75*2-2*4  SYV-75-2-1*16

S: 表示射频

Y; 聚乙烯绝缘

75：导体电阻

2：绝缘外径

2：双层编制或多芯导体

1：单芯导体