CO2气体保护自动焊接小车

作  业  指  南

KA-H5 侧吸式角焊焊接小车

青岛跃鸿博焊割设备有限公司

在使用气体保护焊接自动小车之前，请仔细阅读这本《操作手册》。并且请把这本操作手册放在手边，以便随时查阅，才能发挥自动焊接小车的最佳性能。

使用前须知

为了保证操作安全，务必请遵守以下事项

警告：注意避免发生重大人身事故

- 服装、安全防护用具的佩带 为防止眼部发炎和皮肤烧伤，请务必遵守劳动安全卫生规则，佩带相应的防护用具。 - 换气时的注意事项 为防止有害气体中毒和窒息的发生（焊接烟尘和气体对人体有害），必须遵守劳动安全卫生法机器实施令中关于粉尘侵害的规则，安装局部排气装置或使用有效的呼吸用保护器具。

注意：防止机器烧损和火灾类事故发生

- 防止因过热引起的火灾和机器的烧损 请将易燃性物品保持50cm以上距离。 - 防止由火花引起的火灾事故及机器烧损 切记使火花（飞溅、闪光）溅到可燃性物品上。 - 防止因摔落引起的磕碰和机器损坏 在架台上安装本机时，要确保安全，防止滑落。 - 操作手册必读 使用本机前请仔细阅读操作手册。

目 录

- 概要--------------------------------------------------------------------------------------------4

- 特点--------------------------------------------------------------------------------------------4

- 适用环境--------------------------------------------------------------------------------------5

- 外形图-----------------------------------------------------------------------------------------5

- 控制面板说明--------------------------------------------------------------------------------6

- 主要技术参数--------------------------------------------------------------------------------7

- 安装--------------------------------------------------------------------------------------------7

- 运行--------------------------------------------------------------------------------------------8

- 焊接工艺参数--------------------------------------------------------------------------------10

- 焊接缺陷及原因----------------------------------------------------------------------------11

- 检查及维护----------------------------------------------------------------------------------12

- 故障及对策----------------------------------------------------------------------------------12

1.概要

CO2焊接自动小车广泛应用于船舶、桥梁、机车、钢结构、石油化工等行业，适合多种焊接结构的焊接，如：加强筋板、肋板、交叉部位的焊接，箱型梁的焊接，等等。其主要优点有：

  - 减少劳动强度，改善作业环境

  - 提高工作效率，是手工焊的1.5倍

  - 避免人为因素所造成的焊缝质量不良，一般地手工操作的不良率在20%左右，而采用自动焊接小车没有因此产生的焊接不良率

因此其综合效益，比手工焊提高近200%

- 自动化程度高，确保焊接质量的稳定性

  - 不需要很熟练的技术工人

KA-H5电磁侧吸式自动焊接小车，适用于单面角焊，拥有简单轻便的特点，并且效率更高。

2.特点

单面角焊自动焊接小车

使用橡胶轮驱动方式， 方便了安装和使用。

可调整起焊接起/收弧时间（0-5）

减少焊接变形

在有4MM焊角情况下也可以工作

（1）适合水平角焊

（2）箱形工件外壁焊接

（3）适合I-LIB,T-BAR 焊接

4.外形图

手柄

感应停止开关

永久磁铁

电机

X-Y滑块

焊枪夹具

电磁铁轮

- 主要构件说明

- （1）手柄：便于安装和移动小车

（2）电机：小车行走的动力装置

（3）摆动控制：可控制摆或不摆动焊接

（4）永久磁铁：是小车侧吸在工件壁上进行工作

（5）电磁铁轮：通电后进行工作，增加磁性使小车更加可靠的工作

（6）感应停止开关：光电式感应停止开关，当焊接到工件的末端时产生感应使小车停止

（7）X-Y滑块：调整焊枪的位置

（8）焊枪夹具：焊枪的夹持装置，可以调节焊枪的角度

6.控制面板说明

（1）电源开关及指示灯：通电后指示灯亮

（2）焊接/非焊接选择旋钮：必须置于焊接位置才可以焊接

（3）行走方向选择：选择向左或者向右行走

（4）行走控制开关：控制小车的行走和停止，如果“焊接/非焊接”开关置于“非焊接”位置时，打开行走开关，则小车只行走不焊接

（5）行走速度调节：小车行走速度调节旋钮。小车行走速度的调节建议在打开行走开关后再调节

7.主要技术参数

| 项 目 |  | 事 项 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小车 | 行走方法 | 四轮驱动 | 磁铁轮 |
|  | 规格 | 右侧专用 | 左侧根据需要可以定做 |
|  | 焊枪调整范围 | 垂直方向 | 55mm |
|  |  | 水平方向 | 55mm |
|  |  | 作业角调节范围 | 360° |
|  |  | 进行角调节范围 | 0° |
|  | 外型尺寸 | 200*150*200 | L× W ×H |
|  | 重量 | 7.5Kg | 包括摆动器 |
|  | 磁铁吸力 | 60Kg | 永磁 |
|  | 电机事项 | DC24V 18RPM |  |
| 控制箱 | 调整功能 | 电源ON/OFF 选择；电源灯 |  |
|  |  | 焊接/非焊接选择 |  |
|  |  | 行走开始；行走停止； |  |
|  |  | 行走方向选择 | 左或右 |
|  |  | 行走速度调节 | 0~1560mm/Min |
|  |  | 摆动速度调节 |  |
|  |  | 摆动幅度调节 |  |
|  |  | 左右停留时间调节 |  |
|  |  | 摆动模式选择： |  |
|  | 使用电源 | 220V |  |

8.安装

（1）焊接必要准备

1）进行焊接时的必要工具是焊机和送丝装置

2）需要KA-H5的行走控制用电源（AC 220V）

3）需要焊接用CO2气罐

4）CO2自动焊接用焊枪

5）其它必要工具

（2）小车连接方法

1）焊枪端口连接送丝机

2）从焊枪出来的焊枪开关连接在小车的控制面板的2P端口

3）控制电源连接线接在小车的控制面板的3P端口

4）控制电源连接线接在AC 220

以下为接线图：

9.运行

（1）选择焊丝直径开关

（2）选择焊丝种类，实芯焊丝或药芯焊丝

（3）打开电源配电盘开关----ON

（4）打开焊接电源开关----ON

(焊机的自保回路开关关闭----OFF)

（5）打开CO2贮气瓶阀门，将压力调至2—3kg/cm2，在气体开关“检查”档调整流量

（6）用手动送丝将焊丝送至焊枪前端，并安装与焊丝直径相对应的导电嘴

（7）确认焊丝的伸出长度

（8）将焊枪夹在焊枪夹上，用专用扳手调整焊枪的操作角度及行进角度

（9）调节X-Y滑块，调整焊枪位置及喷嘴与工件的距离

（10）初步调整工艺参数（电流，电压等）

焊接电流及其对应电压

焊接电流及其对应电压

（11）初步调节所要的摆动模式、摆动幅度、摆动中心位置、摆动速度和左右停留时间

（12）确认CO2 气体流量及熔池的保护效果

（13）开始焊接，观察电弧，在焊接中调整焊接速度、摆动模式、摆动幅度、摆动中心位置、摆动速度和左右停留时间。（操作面板的焊接选择开关打到ON位置，并按开始开关进行焊接）

（14）工件焊接结束之后按停止开关

10.焊接工艺参数

水平角焊

| 焊丝直径 焊接参数 | ф1.2mm | ф1.4mm | ф1.6mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流（A） | 120~280 | 150~320 | 180~380 |
| 电压（U） | ①U=14+0.05I ②300A以下时 U=0.04I+16±1.5 300A以上时 U=0.04I+20±2.0 |  |  |
| 喷嘴与工件间的距离（H） | 200A以下时 H=10~15mm 200~350A时 H=15~20mm 350~500A时 H=20~25mm |  |  |
| 焊丝伸出长度（L） | 一般取焊丝直径的10倍左右，即L=10ф |  |  |

水平角焊

| 板厚δ (mm) | 焊角 长k (mm) | 焊丝 直径δ （mm） | 电流I （A） | 电压U （V） | 速度V （cm/min） | 导电嘴与 工件间距 （mm） | 位置 | 气体流量 （L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6.0 | 1.2 | 220~250 | 25~27 | 35~45 | 13~18 | ① | 15~20 |
|  | 4.0~6.0 | 1.2 | 270~300 | 28~31 | 60~70 | 13~18 | ① | 15~20 |
| 8 | 5.0~6.0 | 1.2 | 270~300 | 28~31 | 55~60 | 13~18 | ① | 20~25 |
|  | 7.0~8.0 | 1.2 | 260~300 | 26~32 | 25~35 | 15~20 | ② | 20~25 |
|  | 6.5~7.0 | 1.2 | 300~330 | 30~34 | 30~35 | 15~20 | ② | 20~25 |
| 12 | 7.0~8.0 | 1.2 | 260~300 | 26~32 | 25~35 | 15~20 | ② | 20~25 |

以下是参考的摆动参数表：

| 板厚δ（mm） | 摆动模式 | 摆动幅度（刻度） | 摆动速度 （用刻度表示） | 左右停留时间（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 锯齿形波 | 1~2 | 4~5 | 0.1~0.2 |
| 8 | 锯齿形波 | 1~2 | 5~6 | 0.2~0.4 |
| 12 | 锯齿形波 | 1~2 | 7~8 | 0.3~0.6 |

11.焊接缺陷及原因

| 焊接位置 | 缺陷 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 平角焊 |  | 1．焊接电流过高 2．引弧电压过低 3．焊接速度过慢 4．焊枪瞄准位置不好 |
|  |  | - 母材温度过高 - 焊接速度过快 - 引弧电压过高 - 焊枪瞄准位置不对 - 弧长过长，引弧电压过高 |

12.维修及检验

为了CO2 小车的长时间安全使用要经常定期的检查并维护小车

（1）是不是有灰尘堆积？

-控制箱，焊枪调整部位开关要经常擦拭并保持清洁，不能有焊接灰尘。

（2）赃物是否堆积？

-端头，焊枪头，导轮，磁轮及滑块部位的沉积物要除掉，以免影响小车的安全运行。

（3）焊枪固定架及导向轮的螺丝是否有松动？

-螺丝松动会使小车行走不良和焊道不均匀，螺丝部位要经常确认其拧紧状态。

（4）X-Y滑块的调节是否费力？

-滑块要经常上润滑油。

（5）确认接头，连接线，软管，焊枪是否断线或破损？

-要定期检查接头是否松弛，连接线，软管，焊枪是否断线或破损。

（6）是否有异常声音或异常发热？

-定期检查导轮,电机,焊枪等构件有无异常。

（7）保险丝是否被熔断？

-焊接时如果接线后电源灯不亮请先检查保险丝。

（8）光电开关是否正常工作？

-光电开关要保护好，不要经常暴露在外

（9）检查摆动器是否正常工作

-检查摆动器的电机及各种调节旋钮

13.故障及对策

CO2 小车的故障及相应对策项目如下：

（1）控制箱的电源灯没有亮

| 发生原因 | 修理措施 |
| --- | --- |
| 控制连接线接触不良 | 更换连接线 |
| 控制箱保险丝断了 | 更换保险丝 |
| 电源220V 电流不通 | 电源确认 |

（2）焊接开始按钮不起作用

| 发生原因 | 修理措施 |
| --- | --- |
| 焊丝接触不良 | 除掉焊渣 |
| 焊接开始开关不良 | 开关检查及交换或接线检查修理 |
| 驱动部不良 | 电机驱动部检查及修理 |

（3）焊枪焊接点与目标位置不一致

| 发生原因 | 修理措施 |
| --- | --- |
| 焊枪固定架与目标位置不一致 | 拧紧焊枪架 |

（4）滑块调整不灵活

| 发生原因 | 修理措施 |
| --- | --- |
| 划块部位有沉积物 | 除掉沉积物或加润滑油 |

（5）焊接停止开关按住焊弧没有消除

| 发生原因 | 修理措施 |
| --- | --- |
| 焊接停止开关失灵 | 开关检查及交换 |
| 自保回路开关置于“开”位置 | 自保回路开关置于“无”位置 |

（6）没有按照焊缝方向行走

| 发生按原因 | 修理措施 |
| --- | --- |
| 导轮位置固定不良 | 重新调整轮的位置 |

（7）摆动器不能正常工作

| 发生按原因 | 修理措施 |
| --- | --- |
| 摆动电机有问题 | 检查电机和接线及各种调节旋钮 |

（8）光电感应开关失效

| 发生原因 | 修理措施 |
| --- | --- |
| 开关接触部位不是铁制品 | 此开关只对铁制品类有效 |
| 接线断开 | 检查接线 |

（9）电磁铁失效

| 发生原因 | 修理措施 |
| --- | --- |
| 线路问题 | 检修线路 |
| 电源开关未打开 | 打开电源开关 |